材料试验机同轴度校准规范

验证报告

（送审稿）

起草：钢铁研究总院

审查：全国力值硬度重力计量技术委员会

1 前言

新制订的JJF XXX-XXXX《材料试验机同轴度校准规范》中主要技术指标及校准方法有3项：

- βmc试验机对中失准引起的弯曲百分率

- εb,mc试验机对中失准引起的最大弯曲应变分量

- 的结果（最大值）

- 试验时间、地点

- 试验时间：2016年04月25日

- 试验地点： 力学实验室

- 试验环境

室温： 22.0℃   相对湿度：46%

- 试验设备及工具

对中试样：直径10mm；

试验设备：同轴度测量仪   型号：PF8505   出厂编号：1003

5、材料试验机加载同轴度校准记录及报告

图1  NCS-100电子万能试验机加载同轴度试验

6、同轴度测量仪

图2  装壳后的10mm直径圆形横截面传感器试样

图3  同轴度测量仪

7、校准结果分析

以上校准包括了主要制订内容的各种情形，上述校准数据具有一定的代表性和说服力，能够证明规范指标的科学性、可行性。